▣ 사용설명서

Goldenian P-10

치과도재소부용 귀금속합금 – Extra Hard

1.성분분량

| 원자재 | 함량 wt% |
| --- | --- |
| 금(Au) | 10.00 |
| 팔라듐(Pd) | 56.00 |
| 은(Ag) | 22.00 |
| 기타(etc) | 12.00 |

2. 물리적 및 기계적 특성

| 물리적/기계적 특성 |  | 특성수치 |
| --- | --- | --- |
| 항복강도(0.2% Proof Stress)-산화열처리시 |  | 540.2 ㎫ |
| 연신율(Elongation)-산화열처리시 |  | 3.3 % |
| 용융구간 (Melting Range) | Solidus | 1,293.3 ℃ |
|  | Liquidus | 1,328.0 ℃ |
| 밀도(Density) |  | 11.93 g/㎤ |
| 비커스 경도(Vickers Hardness)-산화열처리시 |  | 269.0 Hv |
| 선열팽창계수(25℃～500℃) |  | 14.0×10-6/K |
| 색상(Color) |  | White |
| 산화열처리 조건 |  | 1,000℃에서 10분 유지 후 공랭 |
| 주조온도 |  | 1,376 ℃ ～ 1,411℃ |
| 납착온도 |  | 1,193 ℃ |

3. 사용방법

3.1 사용전 주의사항

- 동일제품 여부를 확인한다.

- 타 합금과 혼합하거나 이물질이 혼입되지 않도록 한다.

- 포장이 파손된 경우 사용하지 않는다.

- 환기시설이 갖추어진 장소에서 사용한다.

- 사용설명서를 숙지하고 사용방법을 준수한다.

3.2 사용방법

- 왁스는 0.4㎜ 정도로 조각하고 배기공을 부착한다.

- 고온매몰재를 이용하여 매몰한다.

- 주입선은 runner bur법의 주입선 설치방법이 많이 이용되며 원추대로부터 납형쪽으로 가면 서 주입선의 굵기를 점차 가늘게 하여야 한다. 원추대와 runner bar의 연결부는 직경 8～6gauge(3.26～4.16㎜) 정도가 좋고 runner bar 역시 직경 8～6gauge(3.26～4.16㎜) 정도가 좋으며 납형과 runner bar의 연결부는 직경 11～10gauge(2.30～2.59㎜) 정도가 좋다.

- 매몰 1시간 후에 전기로에 넣고 300℃까지 상승시켜 30분 계류 후 800-850℃까지 상승시킨 다음 30분간 유지한 후에 주조한다.

- 주조는 가스와 산소, 전기주조 등을 사용하며 주조 후 서냉한다.

- 주조 후 처리는 특별히 도재 gold용으로 제조된 point, disk, bur를 사용하여 너무 힘을 주지말고 한쪽 방향으로 연마하며 disk를 90°각도로 대고 갈아서 금속표면에 이물질이 묻지 않게 한다.

- 탈가스는 1,000℃에서 대기 중에서 10분 계류 후 공냉시킨다.

- 세정은 에틸알코올이 담겨진 비이커 안에 메탈코핑을 넣고 10분간 초음파세정한 다음 스팀크리닝한다.

- 도재소성

conditioner 또는 opaque를 도포한다. metal conditioner 또는 opaque의 종류는 노리다케(Noritake), 빈테이지(Vintage), 비타(Vita), 세람코(Ceramco) 등의 고온소성용 파우더를 사용한다.

10) 납착재 및 납착방법

- 전납착 : New-KIK납착재 또는 KIK납착재Ⅱ

- 후납착 : K16납착재(이시후쿠사, 일본) 또는 백금색(白金色)납착재

- 납착방법 : 납착하고자 면적을 가능한 넓게 설정하고 납착부위를 깨끗하게 한 다음

간격이 0.2~0.4㎜ 정도가 되도록 납착용 매몰재를 이용하여 매몰한 다음

모재합금과 유사한 조성을 가진 납착재를 이용하여 납착한다.

4. 사용상 주의사항

  - 사용할 때 주의사항

- 용융 시 합금을 과열시키지 않는다.

- 제시된 열처리 과정을 거쳐야 한다.

- 타 제품과의 혼용을 하지 않으며 이물질이 혼입되지 않도록 주의한다.

- 부작용 발생시 치과의사와 상의한다.

- 금속 알레르기 환자는 사용을 금한다.

- 취급과정에서 금속분말을 흡입하지 않도록 한다.

- 본 제품의 사용은 치과 전문가 이어야 하며 사용방법, 사용상 주의사항을 준수 하여야 한다.

- 어린이, 노약자 등이 다루지 않도록 한다.

- 용도이외의 목적에 사용하지 않아야 한다.

10) 주조시 보호장구를 착용한다.

4.2 보관조건 및 저장방법

- 이물질을 제거 후 보관

- 화학약품 및 습기를 피할 것.

- 조성이 다른 제품과 분리 보관

4) 화기 및 직사광선을 피하여 보관

4.3 사용기간

보관조건에 따라 저장하였을 때 반영구

4.4 사용 후 보관 및 관리 방법

- 재사용 시 합금의 특성에 변화를 일으킬 수 있으므로 재사용을 하지 않는다.